| NORME NAZIONALI | COMPOSIZIONE CHIMICA % VALORI TIPICI | CARATTERISTICHE MECCANICHE A TEMPERATURA AMBIENTE |
| --- | --- | --- |
| UNI ITALIA | EN EUROPA | ASI U.S.A. | C max | Mn max | P max | S max | SI max | Cr | Ni | Mo | Altri elementi | Stato di fornitura: laminato f=a freddo c=a caldo | Durezza max. | Limite di snervamento a risp. Limite di elasticità 0,2% min. N/mn2 | Resistenza alla trazione | Allungamento alla rottura (Lo=5 do) min% |
|  | NOME | N° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HB/HV |  | N/mm2 |  |
|  | X2 CrTi 12 | 1.4512 | 409 | 0,03 | 1 | 0,04 | 0,015 | 1 | 10,5 ÷ 12,5 | - | - | 6 x (C+N) Ti 0,65 | f | - | 220 | 390/560 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c | - | 220 | 330/560 | 202 |
|  | X6 Cr 13 | 1.4000 | 410s | 0,08 | 1 | 0,04 | 0,015 (a) | 1 | 12 ÷14 | - | - | - | f c | - 185 | 250 250 | 400/600 400/600 | 15 15 (2) |
|  | X12 Cr 13 | 1.4006 | 410 | 0,08 + 0,15 | 1,5 | 0,04 | 0,015(a) | 1 | 11,5 ÷ 13,5 | 0,75 | - | - | f | 200 | - | 450/600 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c | 200 | 250 | 450/650 | 15 (3) |
|  | X20 Cr 13 | 1.4021 | (420) | 0,16 + 0,25 | 1,5 | 0,04 | 0,015(a) | 1 | 12 ÷ 14 | - | - | - | f c | 225 230 | - - | 500/700 740 | 13 - |
|  | X30 Cr 13 | 1.4028 | (420) | 0,26 + 0,35 | 1,5 | 0,04 | 0,015(a) | 1 | 12 ÷ 14 | - | - | - | f | 235 | - | 540/740 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c | 245 | - | 780 | - |
|  | X46 Cr 13 | 1.4034 | (420) | 0,43 + 0,50 | 1 | 0,04 | 0,015(a) | 1 | 12,5 ÷ 14,5 | - | - | - | f c | 245 250 | - - | 580/780 800 | 13 - |
|  | X6 Cr 17 | 1.4016 | 430 | 0,08 | 1 | 0,04 | 0,015(a) | 1 | 16 ÷ 18 | - | - | - | f | - | 270 | 450/600 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c | 185 | 270 | 450/600 | 18(2) |
|  | X6 CrMo 17-1 | 1.4113 | 434 | 0,08 | 1 | 0,04 | 0,015(a) | 1 | 16 ÷ 18 | - | 0,9 ÷ 1,4 | - | f c | - - | 280 - | 480/630 - | 18 - |
|  | X5 CrNi 18-10 | 1.4301 | 304 | 0,07 | 2 | 0,045 | 0,015(a) | 1 | 17 ÷ 19,5 | 8 ÷ 10,5 | - | N 0,11 | f | - | 235 | 550/750 | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c | - | 195 | 500/700 | 40(4) |
|  | X4 CrNi 18-12 | 1.4303 | (305) | 0,06 | 2 | 0,045 | 0,015(a) | 1 | 17 ÷ 19 | 11 ÷ 13 | - | N 0,11 | f c | - - | 215 185 | 500/650 490/690 | 40 40(4) |
|  | X2 CrNi 19-11 | 1.4307 | 304L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,015(a) | 1 | 18 ÷ 20 | 10 ÷ 12(d) | - | N 0,11 | f | - | 235 | 520/670 | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c | - | 180 | 460/680 | 40(4) |
|  | X6 CrNiTi 18-10 | 1.4541 | 321 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,015(a) | 1 | 17 ÷ 19 | 9 ÷ 12(d) | - | Ti=5xCmin; 0,7max | f c | - - | 245 200 | 540/740 500/730 | 40 35(4) |
|  | X2 CrNi 19-11 | 1.4550 | 347 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,015(a) | 1 | 17 ÷ 19 | 9 ÷ 12(d) | - | Nb=10xCmin; 1max | f | - | 255 | 550/750 | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c | - | 205 | 510/740 | 30(4) |
|  | X6 CrNiNb 18-10 | 1.4401 | (316) | 0,07 | 2 | 0,045 | 0,015(a) | 1 | 16,5 ÷ 18,5 | 10 ÷ 13(d) | 2 ÷ 2,5 | N 0,11 | f c | - - | 255 205 | 550/700 510/710 | 40 40(4) |
|  | X3 CrNiMo 17-13-3 | 1.4436 | 316 | 0,05 | 2 | 0,045 | 0,015(a) | 1 | 16,5 ÷ 18,5 | 10,5 ÷ 13(d) | 2,5 ÷ 3 | N 0,11 | f | - | 255 | 550/700 | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c | - | 205 | 510/710 | 40(4) |
|  | X2 CrNiMo 17-12-2 | 1.4404 | (316L) | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,015(a) | 1 | 16,5 ÷ 18,5 | 10,5 ÷ 13(d) | 2 ÷ 2,5 | N 0,11 | f c | - - | 255 190 | 550/700 490/690 | 40 40(4) |
|  | X2 CrNiMo 18-14-3 | 1.4435 | (316L) | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,015(a) | 1 | 17 ÷ 19 | 12,5 ÷ 15 | 2,5 ÷ 3 | N 0,11 | f | - | 255 | 540/690 | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c | - | 190 | 490/690 | 40(4) |